# VEROPAL REBIDO 500

Transparentní vodojasný zalévací systém

## CHARAKTERISTIKA

Veropal REBIDO 500 je velmi rychle vytvrzující, samonivelační, transaprentní epoxidový systém vhodný na zalévání tenkých vrstev 4-5mm. Vytvrzuje velmi rychle, povrch je čirý a velmi tvrdý. Nelze odlévat ve větších tloušťkách než 10 mm. Je velmi dobře tekutá, s jednoduchým mísícím poměrem a prakticky bez zápachu. Je možné ho snadno probarvovat a plnit pomocí dekorativních předmětů (kamínky, flitry, střepy apod.)

## POUŽITÍ

Určená pro lití tenkých a odolných povrchových vrstev (zejména u dřeva a betonu), pro tvrobu šperků, malých odltků, vrstvených epoxidových obrazů a vrstveně odlitých epoxidových stolů, reklamních a dekorativních předmětů atd. Lze použít pro odlévání i lepení všech typů materiálů (dřevo, beton, sklo apod.) kromě plastů.

## VÝHODY

- Velmi rychlé vytvrzování

- Veliká tvrdost a odolnost

- Vodojasnost a transparentnost odlitku

- Vytvrzování za normální teploty

- Možnost probarvení různými odstíny při zachování transparentnosti

- Vhodné i pro domácí využití

- Minimální smrštění při vytvrzení

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnosti nevytvrzeného systému

Veropal REBIDO 500, složka A – pryskyřice

| Viskozita při 25 °C | ### 1 500 – 2 300 | ### mPa.s | ### ČSN EN ISO 2884-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hustota při 23 °C | 1,13 – 1,19 | ### g/ cm3 | ### ČSN EN ISO 1675 |
| Vzhled | ### Čirá kapalina | ### - | ### - |

Veropal REBIDO 500, složka B – tvrdidlo

| Viskozita při 25 °C | ### 300 – 700 | ### mPa.s | ### ČSN EN ISO 2884-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hustota při 23 °C | ### 0,91 – 1,05 | ### g/ cm3 | ### ČSN EN ISO 1675 |
| Vzhled | ### Čirá kapalina | ### - | ### - |

Poměr mísení

| Složka A - pryskyřice | 100 | Hmotnostní díly |
| --- | --- | --- |
| Složka B - tvrdidlo | 60 | Hmotnostní díly |

Vlastnosti systému po smíchání

| Viskozita při 25 °C | ### 800 – 1 500 mPa.s |
| --- | --- |
| Hustota při 25 °C | ### 1,0918 g/ cm3 |
| Vzhled | Čirá kapalina |
| Zpracovatelnost při 25°C | ### < 10 min/ 0,5 kg |

Vlastnosti vytvrzeného systému

| Barva | ### Čirá/ vodojasná |
| --- | --- |
| Vzhled | ### sklovitý |
| Tvrdost | ### 82D Shore |
| Maximální doporučený objem odlitku | ### 1 Litr/ 1 cm výška |
| Doba vytvrzení k odformování při 23°C | ### min 1 den |

## ZPRACOVÁNÍ

Nejdříve smícháme obě složky v předem hmotnostním mísícím poměru 100:60. Řádně promícháme a aplikujeme. Znečištěné nástroje umyjeme pomocí, xylenu nebo acetonu. Teplota výrazně ovlivňuje rychlost vytvrzování. Snížená teplota pod 20 oC výrazně zpomaluje dobu vytvrzování, a naopak zvýšená teplota během vytvrzování dobu zkracuje. Pokud je vyžadována co nejdříve dobrá opracovatelnost, doporučuje se pomocí zvýšené teploty cca 40–60 oC urychlit dobu vytvrzování. Pokud je potřeba materiál opracovávat (brousit, leštit, vrtat), je potřeba nechat materiál vyzrát ještě déle, nebo materiál temperovat při zvýšené teplotě. Pro pigmentování lze použít prověřené pigmenty ze stránky www.epoxio.cz. Při zalévání porézních materiálů (dřevo, beton) dochází k uvolňování vzduchových bublin do odlévané hmoty. Proto je potřeba tyto předměty napenetrovat pomocí Veropal PEN. Aplikací této penetrace se uzavřou póry a zamezí se tím vnikání bublin a propadání se odlévané hmoty vlivem nestejné savosti podkladu. Pokud se hmota odlévá do forem, je vhodné použít formu, která je silikonová nebo polypropylenová. Pokud z těchto materiálů není, je nutné pro snadné vyjmutí z formy použít polypropylenovou separační pásku nebo separátor  V11 či RA 100.

## BALENÍ

Dle dohody se zákazníkem. Standardně v 1 L, 5 L, 10 L a 20 L obalech.

## SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech, na krytém suchém tmavém místě při teplotě 5-25°C. Záruční doba je 12 měsíců od data výroby.

## BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Při práci s tímto produktem je třeba zajistit dobrou ventilaci a použít ochranné rukavice a brýle. Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

## POZNÁMKA

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Prospekt může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je však nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Výrobce není odpovědný za škody způsobené nedodržením instrukcí nebo použitím produktu k nevhodnému účelu. Ujistěte se, že postupujete podle nejnovějšího vydaní technického listu výrobku. Ty jsou k dispozici na naší webové stránce www.epoxio.cz